| 単位操作－４３６ | 二軸混練機のスタート・ストップ | 作 成 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ポイント |
|  | (1)油圧機器が正常に作動することをチェックする (2) ア．ローター・ケーシング等に流す加熱・冷却系には、組み合わせがあるため優先順位を確認する。 イ．設定温度に昇温後、規定時間保持すること (3)スタートに先立ち起動条件が全て満足していることを確認する。 (4) ターニングは補修後・長期停止時・機器上必要なものについては必ず実施する。 イ．補修後のターニングは３回転以上実施すること。 ウ．ターニングは動力源を切った状態で実施すること。 エ．原則としてインチングをしてはいけない。 (6)混練機への供給は電流・樹脂温を見ながら徐々に行うこと。 (8)スタート約１０分後に異常の有無を再度点検すること。 （熱・振動・洩れ・音・圧力・電流等） (11)樹脂の排出のないことを確認する。 |

# Text boxes

(7)

終了

開始

油圧ユニット系を活かす

混練機本体の加熱冷却系を活かす

軸封窒素、冷却水を活 かす

モーターをスタートする

電流値・音に異常のないことを確認する

樹脂を供給する

樹脂の排出を確認する

各部を点検する

開始

樹脂の供給を停止する

モーターをストップする

終了

(11)

(12)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(8)

スタート

ストップ